高 速 工 具 钢

| 项目 | 中国 GB，YB | 日本 JIS | 德国 VDEh | 美国 | 英国 BS | 应 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ASTM | AISI | SAE |  |  |
|  | W18Cr4V | SKH2 | (S18-0-1) (1.3355) | T1 | T1 |  | BT1 |  |
|  |  | SKH3 | S18-1-2-5 (1.3255) | T4 | T4 |  | BT4 |  |
|  |  | SKH4A |  | T5 | T5 |  | BT5 |  |
|  |  | SKH4B |  | T6 | T6 |  | BT6 |  |
|  |  | SKH10 | S12-1-4-5 (1.3202) |  | T15 |  | BT15 |  |
|  |  | SKH9 | S6-5-2 (1.3343) | M2 | M2 |  | BM2 | 切塑胶、纸品刀具 |
|  |  | SKH52 |  | M3-1 | M3-1 |  |  |  |
|  |  | SKH53 | S6-5-3 (1.3344) | M3-2 | M3-2 |  |  |  |
|  |  | SKH54 |  |  | M4 |  | BM14 |  |
|  |  | SKH55 | S6-5-2-5 (1.3243) |  |  |  |  |  |
|  |  | SKH56 |  | M36 | M36 |  |  |  |
|  |  | SKH57 | S10-4-3-10 (1.3207) |  |  |  |  |  |
|  | W12Cr4v4Mo |  | S12-4 (1.3302) |  |  |  |  |  |